| Marmi Mauri s.r.l. Via Bernina, 1270 23020 Lanzada (SO) - ITALIA Anno:2019 |  |
| --- | --- |
| Norma di riferimento: EN 12057/2004 Prodotto: Marmette di pietra naturale per rivestimenti Denominazione della pietra secondo EN 12440: Nome tradizionale: Verde Vittoria Nome petrografico: serpentinite Luogo d’origine: Lanzada (Sondrio, Lombardia), Italia Destinazione d’impiego: rivestimento di pareti interne ed esterne. |  |
| Caratteristiche: | Valori dichiarati |
| Reazione al fuoco Senza prove (decisione 96/603 CE) | Classe A1 |
| Resistenza a flessione EN 12372 | Valore minimo atteso 49,46 MPa Valore medio 55,27 MPa Scarto tipo 2,89 MPa |
| Resistenza al gelo EN 12371 | Variazione della resistenza media a flessione dopo 48 cicli: -1,5 % |
| Massa volumica apparente EN 1936 | Valore medio 2880 kg/m3 |
| Altre caratteristiche volontarie: | Valori dichiarati |
| Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica EN 13755 | 0,09 % |